TEKNOS

__________________________________________________________________________________________

TOOTEKIRJELDUS			WOODEX AQUA puukaitse

___________________________________________________________________

VÄRVITÜÜP			Vesialuseline läbipaistev puidukaitse, mis imendub puupinda.

Sideaineks on looduslik õli. Sisaldab pehkimis ja sine vastaseid

aineid.

KASUTAMINE			Uued ja varem puukaitseainega käsitletud puupinnad. Nt. välis-

seinad, räästalauad, uksed, aknapiirded, sillad, rõdud, aiad jne.

Sobib ka palkmajadele.

ERIOMADUSED		Ei sobi dispersioon ja õlipõhjaliste kihti moodustavate puukaitse-

ainete värvimiseks, samuti kasvuhoonetele ja loomataranditele.

___________________________________________________________________

# TEHNILISED ANDMED

Kuivaine sisaldus		Ca 23 %

Kulu				Saelaud  5-8 m²/l ; Hööveldatud laud ja palkpind 9-12 m²/l

Tihedus			Ca 1,0 g/ml

Kuivamisaeg +23 ºC		2-3 h tolmukuiv ; ülevärvitav järgmisel päeval.

Kuivamisaeg sõltub temperatuurist, kihipaksusest ja toonist.

Hööveldatud pinnal on kuivamisaeg oluliselt pikem.

Lahusti				Kasutada lahustamata kujul. Töövahendid pesta sooja veega.

Läige				Ei määratleta. Aine imendub puitu.

Värvitoonid			Värvitu ja läbipaistvad puidukaitse toonid.

Ilmastiku kestvus		Hea.

Ladustamine			Ei tohi jäätuda.

NB ! Toote värvimisel kasutatavad abivahendid on isesüttivad.

Enne ära viskamist kasta veega või põletada.

___________________________________________________________________

KASUTAMISJUHEND		Värvitavalt pinnalt eemaldada lahtised osad, mustus ja tolm.

Kõvad läikivad osad karestada liivapaberiga.

Uued ja vanad puhtad puupinnad võib kruntida NORDICA AQUA

või TEKNOGRUND puukrundiga.

Hallitanud pinnad pesta hallituspesu ainega ja loputada veega.

Enne kasutamist ja kasutamise ajal segada ainet ühtlase pinna

saavutamiseks.

Puukaitset värvida pintsli harja või pihustiga.

Esimene kiht värvida ühtlaselt õhukese kihina.

Esimese kihi võib värvida ka värvitu puukaitsega.

Ei soovita värvida värvituna. Puu otsad värvida eriti hoolikalt.

Värvitav pind peab olema kuiv. Puu niiskus alla 20 % Värvimise ja

Kuivamise ajal peab temp. olema üle +5 ºC ja öhu suhteline

Niiskus alla 80 % Ära värvi otse päikese käes.

___________________________________________________________________