TEKNOS

___________________________________________________________________________________

TOOTEKIRJELDUS				TEKNOGRUND 353

______________________________________________________________

VÄRVITÜÜP				TEKNOGRUND 353 on vesilahuseline puukaitse

aine. Sisaldab mädanemise, hallitus ja sine-

kaitseaineid.

KASUTAMINE				Puusepatoodete, palkmajade ja muude töötlemata

puitpindade kruntimiseks. Pikaajaliseks puidu

kaitseks välistingimustes soovitatakse järelkäsitlus

teha pigmenteeritud puidukaitsega.

Ainult professionaalseks kasutamiseks!

______________________________________________________________

# TEHNILISED ANDMED

Kuivainesisaldus			Ca 9 %

# Lenduvad org. ained (VOC)		48 g/l

Teoreetiline kulu			Ca 10 m²/l

# Kuivamisaeg +23ºC

-käsitluskuv				1 tund

Lahusti					Puidu mädanemise ja lagunemise vastu kasutatakse

lahjendamata kujul.

Puidu kruntimiseks lahjendatakse veega 1:1,5

Ajutiseks katmiseks hallituse ja sine vastu

lahjendatakse veega 1:2

Värvitoon				Värvitu

______________________________________________________________

# KASUTUSJUHEND

Pinna esmakäsitlus			Pind peab olema puhas ja kuiv.

Puidu niiskus peab olema alla 15%

Värvimistingimused			Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, töödeldava

pinna ja värvi temperatuur olema üle 15ºC

õhu suhteline niiskus alla 80%

Värvimine				Sobib kastmismeetodil ja pihustiga värvimiseks.

Ladustamine				Ei tohi jäätuda. Sobiv ladustamistemp. +10-+25ºC

______________________________________________________________